## Slide 1
ปิติ ตรีสุกล
สายวิชาเคมี
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

## Slide 2: หัวข้อ
1. สมบัติทั่วไปของของแข็ง ชนิดของผลึก
2. ระบบโครงผลึก ผลึกแบบลูกบาศก์
3. การคำนวณเกี่ยวกับผลึกแบบลูกบาศก์
4. การจัดเรียงอะตอมแบบชิดที่สุด
5. โครงสร้างผลึกสามัญ
6. ความไม่สมบูรณ์ของผลึก

## Slide 3: ลักษณะทั่วไปของของแข็ง
อะตอม/โมเลกุลมีตำแหน่งแน่นอนและอยู่ชิดกันมาก
แรงระหว่างโมเลกุลสูง
มีรูปร่างแน่นอน ไม่ขึ้นกับภาชนะที่บรรจุ
เมื่อถูกกดอัด ปริมาตรเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย
ขยายหรือหดตัวเพียงเล็กน้อยเมื่ออุณหภูมิเปลี่ยนแปลง
มีการแพร่ต่ำ

## Slide 4: ชนิดของของแข็ง
1. ของแข็งอสัณฐาน (Amorphous solid)
  อนุภาคเรียงตัวไม่เป็นระเบียบ เช่น แก้ว พลาสติก ขี้ผึ้ง
  ไม่มีรูปทรงเรขาคณิต
  อุณหภูมิจุดหลอมเหลวไม่ชัดเจน
  มีการนำไฟฟ้าและดัชนีการหักเหแสงเหมือนกันทุกทิศทาง (สมบัติ isotropy)

## Slide 5
2. ของแข็งผลึก (Crystalline solid)
อนุภาคที่จัดตัวอย่างเป็นระเบียบ เช่น NaCl เพชร น้ำตาล
ผิวหน้าเรียบ
มีรูปทรงเรขาคณิต
มุมระหว่างผิวแน่นอน
มีจุดหลอมเหลวชัดเจน
มีการนำไฟฟ้าและดัชนีการหักเหแสงแตกต่างกันในทิศทางที่ต่างกัน (สมบัติ anisotropy)

## Slide 6: ตัวอย่างลักษณะของผลึกต่างๆ
Sulfur
Pyrite (FeS2)
Celestite (SrSO4)
Antimony sulfide (Sb2S3)
Brookite (TiO2)
Be4Si2O7(OH)2
H2O
H2O

## Slide 7: Polymorphism ของผลึก CaCO3
สารที่มีรูปร่างผลึกหลายแบบ เรียกว่า “Polymorphism”
CaCO3 Rhombohedral (ที่อุณหภูมิต่ำ)
CaCO3 Orthorhombic (ที่อุณหภูมิสูง)
สารต่างชนิดที่มีผลึกเหมือนกัน เรียกว่า “Isomorphism”
Orthorhombic crystal
www.western.cc.ok.us/
www.tmm.utexas.edu/
Rhombohedral crystal

## Slide 8: ชนิดของของแข็งผลึก
ชนิดผลึก | แรงดึงดูด | สมบัติ | ตัวอย่าง
ไอออนิก | แรงทางไฟฟ้า | แข็ง เปราะ จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี | NaCl LiF MgO CaCO3
โควาเลนท์ | พันธะโควาเลนต์ | แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี | C(เพชร) SiO2
โมเลกุล | แรงระหว่างขั้ว, พันธไฮโดรเจน | นิ่ม จุดหลอมเหลวต่ำ นำไฟฟ้าและความร้อนไม่ดี | Ar CO2 I2 H2O C11H22O11
โลหะ | พันธะโลหะ | นิ่ม-แข็ง จุดหลอมเหลวสูง นำไฟฟ้าและความร้อนได้ดี | Na Mg Fe Cu

## Slide 9: ผลึกโควาเลนต์
Diamond
Graphite

## Slide 10: Unit Cell
หน่วยย่อยสุด (เล็กที่สุด) ที่เรียงกันเป็นโครงสร้างใหญ่ได้
  ใช้หน่วยย่อยชนิดเดียว และจัดวางแบบเดียวกันโดยไม่หมุน
  แนวในการวางหน่วยย่อยอาจแตกต่างกันขึ้นกับชนิดหน่วยย่อย

## Slide 11: 3D building block

## Slide 12: ระบบโครงผลึก
แลตทิซ (Lattice): การจัดเรียงตัวแบบซ้ำกันของอนุภาคในผลึก
หน่วยเซลล์ (Unit cell): หน่วยที่เล็กที่สุดที่ใช้บอกรูปร่างของผลึก
การเลือกหน่วยเซลล์ ควรเลือกให้มีสมมาตรสูงสุด
Lattice, lattice point และ unit cell
Lattice
Lattice
Lattice point

## Slide 13: ระบบโครงผลึก (Bravais Lattices)

## Slide 14: ระบบผลึกรูปลูกบาศก์ (Cubic)
1. Simple cubic (sc)
2. Face-centered cubic (fcc)
3. Body-centered cubic (bcc)

## Slide 15: Simple cubic (sc)
มี 8 lattice points ที่มุมทั้ง 8 ของหน่วยเซลล์

## Slide 16: Body-centered cubic (bcc)
มี 8 lattice points ที่มุมทั้ง 8 และ 1 lattice point ตรงกลางหน่วยเซลล์

## Slide 17: Face-centered cubic (fcc)
มี 8 lattice points ที่มุมทั้ง 8 และ 6 lattice points ที่แต่ละหน้าของหน่วยเซลล์

## Slide 19: เปรียบเทียบระบบผลึกทั้ง 3 ชนิด
Simple cubic (sc)
Body-centered cubic (bcc)
Face-centered cubic (fcc)

## Slide 20
Shared by 8 unit cells
Shared by 2 unit cells
การนับจำนวนอะตอมในยูนิตเซลล์ (n)

## Slide 21: การนับจำนวนอะตอมในหน่วยเซลล์
n = nint + nf /2 +ne/4 + nc/8
เมื่อ n คือ จำนวนอะตอมหรือไอออนทั้งหมดต่อหนึ่งหน่วยเซลล์
nint คือ จำนวนอะตอมหรือไอออนภายในหน่วยเซลล์
nf คือ จำนวนอะตอมหรือไอออนตามผิวหน้า
ne คือ จำนวนอะตอมหรือไอออนตามริมขอบ
nc คือ จำนวนอะตอมหรือไอออนตามมุม

## Slide 22: Simple Cubic

## Slide 23: Body Center*

## Slide 25: ความยาวตามขอบของผลึก
ความยาวตามขอบของผลึก (unit cell edge length: a) คือความยาวด้านของหน่วยเซลล์
รัศมีของอะตอมและความยาวตามขอบมีความสัมพันธ์กัน ขึ้นกับชนิดของผลึก
อะตอมจัดเรียงตัวกันแบบ Close-packed
sc
bcc
fcc
r
rb
2ra
rb
2ra

## Slide 26
ปริมาตรของหน่วยเซลล์ (Vcell) = a3
การจัดเรียงตัวกันแบบ Close-packed และทุกอะตอมมีขนาดเท่ากัน ความยาวตามขอบของผลึก (a) หาได้จากสูตร
ความยาวตามขอบของผลึก
2r 2.31 r 2.83 r

## Slide 27: เปรียบเทียบปัญหา
ไข่เค็ม 1 กล่อง มี 4 ฟอง
ไข่เค็ม 1 ตู้คอนเทนเทอร์ หนัก 15.75 ตัน มีไข่รวม 250,000 ฟอง
ตู้คอนเทนเนอร์มีขนาด 20 m3 ใส่กล่องไข่ทั้งหมดได้พอดี
  1 ตู้คอนเทนเนอร์ ใส่กล่องไข่ได้ทั้งหมดกี่ใบ
  กล่องไข่แต่ละใบมีปริมาตรเท่าไร
  กล่องไข่ 1 ใบ
1 กล่อง
1 คอนเทนเนอร์

## Slide 28: สูตรคำนวณ
1 unit cell
1 mol
amu/6.02x1023 = g

## Slide 29: สรุปสูตรคำนวณ

## Slide 30: ตัวอย่างการคำนวณ
1. อะตอมของอะลูมิเนียมมีรัศมีเท่ากับ 125 pm ถ้าอะลูมิเนียมตกผลึกในรูป fcc จงหาความยาวตามขอบ ของผลึก(a)
fcc (4r)2 = a2 + a2
2 a2 = (4r)2
      a = 8 r
      = 81/2  125 pm
      = 353.6 pm

## Slide 31
2. โลหะทังสเตนมีความหนาแน่นเท่ากับ 19.35 g/cm3 และมีน้ำหนักอะตอม 183.85 g/mol ถ้าโลหะนี้มีหน่วยเซลล์แบบ bcc จงหาความยาวขอบเซลล์ของหน่วยเซลล์นี้
  โลหะทังสเตน (W) 1 โมล หนัก 183.85 g
  โลหะทังสเตน 1 UC (2 atom) หนัก 183.8 g x (2/6.02x10-23) = 6.106 x 10-22 g
  โลหะ 1 UC จะมีปริมาตร (6.106 x 10-22 g)/(19.35 g/cm-3) = 3.156 x 10-23 cm-3
  ความยาวขอบเซลล์เท่ากับ (3.156x10-23)1/3 cm = 3.160 x 10-8 cm = 0.316 nm

## Slide 32: ทังสเตนมีความหนาแน่น 19.35 g/cm3 และมีน้ำหนักอะตอม 183.85 g/mol มีหน่วยเซลล์แบบ bcc จงหาความยาวขอบเซลล์ของหน่วยเซลล์นี้
BCC
183.85 g/mol
19.35 g/cm3
2
183.85 g
19.35 g/cm3
9.50 cm3
3.01 x 1023
6.11x10-22 g
3.16x10-23 cm3
3.16x10-8 cm
1.37x10-8 cm

## Slide 33
แคลเซียมมีหน่วยเซลล์เป็นแบบ fcc และมีความยาวขอบเซลล์ เท่ากับ 0.556 nm มีความหนาแน่นเท่ากับ 1.54 g/cm3 น้ำหนักอะตอม 40.08 จงหาเลขอโวกาโดร(จำนวนอะตอมต่อหนึ่งโมล)
ความหนาแน่น  ปริมาตรของ Ca หนึ่งโมล (40.08 g)
ความยาวขอบเซลล์  ปริมาตรของหน่วยเซลล์
รูปแบบของผลึก  จำนวนอะตอมต่อหน่วยเซลล์
จำนวนหน่วยเซลล์ต่อโมล  จำนวนอะตอมต่อโมล
Avogadro number

## Slide 34
ความหนาแน่น, MW  ปริมาตร (1 โมล) = 26.026x10-6 m3/mol
a (Vcell = a3)  ปริมาตร (1 UC) = 1.72x10-28 m3/uc
fcc  4 atom/uc
ปริมาตร (1mol/1uc)  จำนวนหน่วยเซลล์ต่อโมล =
26.026x10-6 (m3/mol)/1.72x10-28 (m3/uc)
=1.51314x1023 uc/mol
#atom/uc, #uc  1 โมลมีจำนวนอะตอมเท่ากับ = 1.51314x1023 uc/mol x 4 atom/uc
= 6.053x1023 atom/mol (NA)
วิธีทำ

## Slide 35: สิ่งที่ควรทราบเกี่ยวกับผลึก
ชนิดของผลึก (sc, fcc, bcc)  จำนวนอะตอมต่อหน่วยเซลล์
รัศมีของอะตอม  ความยาวขอบเซลล์
ปริมาตรหน่วยเซลล์  ความยาวขอบเซลล์
ปริมาตรสารหนึ่งโมล ความหนาแน่น (มวลต่อปริมาตร)
จำนวนหน่วยเซลล์ต่อสารหนึ่งโมล
น้ำหนักโมเลกุล (น้ำหนักของสารหนึ่งโมล)
เลขอโวกาโดร (จำนวนอะตอมต่อสารหนึ่งโมล)

## Slide 36
โลหะนิเกิลตกผลึกแบบ fcc ถ้ารัศมีของนิเกิลไอออนเท่ากับ 0.124 nm จงคำนวณหาความหนาแน่นของโลหะนิเกิล
  ความหนาแน่น = น้ำหนัก / ปริมาตร
    สาร 1 โมล หรือ สาร 1 UC
  โลหะ Ni 1 โมลหนัก 58.69 g
  ผลึก fcc 1 uc มี 4 อะตอม
  ความยาวขอบผลึก = 2.828 x 0.124 nm = 0.35 nm
  ปริมาตร 1 uc = (0.35x10-9 m)3 = 4.31x10-29 m3
  มวล 1 uc = 58.69 x 4 / (6.02 x 1023) = 3.89 x 10-22 g
  ความหนาแน่น = 3.89 x 10-22 g / (4.31 x 10-29 m3) = 9.048 g/cm3

## Slide 37
โลหะนิเกิลตกผลึกแบบ fcc ถ้ารัศมีของนิเกิลไอออนเท่ากับ 0.124 nm จงคำนวณหาความหนาแน่นของโลหะนิเกิล
  โลหะ Ni 1 โมลหนัก 58.69 g
  ผลึก fcc 1 uc มี 4 อะตอม
  ความยาวขอบผลึก = 2.828 x 0.124 nm = 0.35 nm
  ปริมาตร 1 uc = (0.35x10-9 m)3 = 4.31x10-29 m3
  จำนวน uc ใน 1 mol = (6.02x1023/4) = 1.505x1023
  ปริมาตร 1 โมล = 4.31x10-29 m3 x 1.505x1023 = 6.49x10-6 m3 = 6.49 cm3
  ความหนาแน่น = 58.69 g / 6.49 cm3 = 9.04 g/cm3

## Slide 38: โลหะนิเกิลตกผลึกแบบ fcc ถ้ารัศมีของนิเกิลไอออนเท่ากับ 0.124 nm จงคำนวณหาความหนาแน่น
FCC
58.69 g/mol
9.04 g/cm3
4
58.69 g
9.04 g/cm3
6.49 cm3
1.51 x 1023
3.90x10-22 g
4.31x10-23 cm3
3.51x10-8 cm
1.24x10-8 cm

## Slide 39: การจัดเรียงอะตอมแบบชิดที่สุด (Closest-packed pattern)
พิจารณาอะตอมของโลหะบริสุทธิ์เป็นทรงกลมและมีขนาดเท่ากัน
  Closest-packing: จัดเรียงอะตอมให้อยู่ชิดกันมากที่สุด (เหลือที่ว่างน้อยสุด)
ช่องว่าง
Packing Efficient SC 52% BCC 68%
HCP 74%
Closest packing

## Slide 40
การจัดเรียงอะตอมในชั้นแรกเป็นได้สองแบบ โดยแบบ ก. จะมี packing efficient สูงกว่า
แบบ ข
แบบ ก

## Slide 41
ด้านบน
ด้านข้าง
เรียงอะตอมในชั้นที่ 2 ของการจัดเรียงแบบ ก บนช่องว่างสามเหลี่ยม การจัดเรียงจะเกิดช่องว่าง (3 มิติ) 2 แบบ
A
A
B
B
ช่องเตตระฮีดรอล
ช่องออกตะฮีดรอล
ช่องเททระฮีดรัล(Tetrahedral hole) เกิดจาก 4 อะตอม มีขนาดใหญ่ขนาดเล็ก
A
B
ช่องออกตะฮีดรัล (Octahedral hole) เกิดจาก 6 อะตอม มีขนาดใหญ่
A
B

## Slide 42: เรียงอะตอมในชั้นที่ 3 จะเรียงได้ 2 แบบ
Cubic close-packed (CCP) การจัดเรียงแบบ ABCABC…
ชั้นที่สามวางบนช่อง octahedral
Hexagonal Close-packed (HCP) การจัดเรียงแบบ ABABAB…
ชั้นที่สามวางบนช่อง tetrahedral

## Slide 43: โครงสร้างการบรรจุแบบชิดที่สุด
Hexagonal close-packed (HCP)
Cubic close-packed (CCP)

## Slide 44: การจัดเรียงอะตอมแบบชิดที่สุด

## Slide 45
ในโครงสร้างการบรรจุชิดที่สุด
  จำนวนช่องเตตระฮีดรัล = สองเท่าของจำนวนอะตอม
  จำนวนช่องออกตะฮีดรัล = จำนวนอะตอม
ถ้าอะตอม A มีโครงสร้างการบรรจุชิดที่สุด
  หากช่องเตตระฮีดรัลทุกช่องบรรจุด้วยอะตอม X สูตรโมเลกุลคือ AX2
  หากช่องออกตะฮีดรัลทุกช่องบรรจุด้วยอะตอม X สูตรโมเลกุลคือ AX

## Slide 46: โครงสร้างผลึกสามัญ
1. โครงสร้างโซเดียมคลอไรด์ (rock-salt)
  แอนไอออนมีขนาดใหญ่กว่าแคตไอออน
    แอนไอออนเป็นโครง FCC (เนื่องจากมีขนาดใหญ่กว่า)
    แคตไอออนอยู่ตามช่อง octahedral เต็ม
    มีสูตรเป็น AX
  coordination number = 6 : 6
  โครงสร้าง close-packed แบบ ccp
  สารประกอบ เช่น อัลคาไลเฮไลด์ (KCl , KBr) ออกไซด์ & ซัลไฟด์ของ (Mg, Ca) อื่นๆ เช่น AgCl, NH4I, MnS, NiI
จำนวนแอนไอออนที่ล้อมรอบแคตไอออน

## Slide 47
Rock-salt structure

## Slide 48
ตัวอย่าง คำนวณจำนวน Na+ และ Cl- ในโครงสร้างของ NaCl 1 หน่วยเซลล์
  ไอออนที่ตัวใหญ่กว่าจะเป็นโครงสร้างหลัก
  Cl– เรียงตัวแบบ FCC
  Na+ บรรจุในช่องออกตะฮีดรอล (จำนวน Na+ เท่ากับจำนวน Cl–)

## Slide 49
2. โครงสร้าง Cesium chloride (CsCl)
  แอนไอออนมีขนาดใหญ่กว่าแคตไอออน
    Cs และ Cl- มีโครงสร้างแบบ SC
    เนื่องจากขนาดของ Cs+ และ Cl- ไม่แตกต่างกันมาก จึงอาจพิจารณา ว่าหน่วยเซลล์เป็นแบบ bcc
  Coordination Number = 8 : 8
  สารประกอบ เช่น CsBr, RbCl, NH4Cl

## Slide 50
ตัวอย่าง จงคำนวณ Cs+ และ Cl- ในโครงสร้างของ CsCl 1 หน่วยเซลล์
  ไอออนขนาดเท่ากันจะเป็นโครงสร้างหลัก
  ทั้ง Cs และ Cl เรียงตัวแบบ Simple cubic

## Slide 51
3. โครงสร้าง Fluorite
  แอนไอออนมีขนาดเล็กกว่าแคตไอออน
    แคตไอออนเป็นโครง FCC
    แอนไอออนบรรจุอยู่ในช่อง tetrahedral เต็ม
    สูตร AX2
  coordination number = 8 : 4 เช่น CaF2 (Ca2+สัมผัส F- 8 ไอออน แต่ F- สัมผัส Ca2+ 4 ไอออน)
  โครงสร้าง close-packed แบบ ccp
  ตัวอย่างสารอื่นๆ เช่น BaF2 , BaCl2 , CdF2, PbF2

## Slide 52: Fluorite structure

## Slide 53
4. โครงสร้างแบบซิงค์ซัลไฟด์ (ZnS)
  โครงสร้างคล้าย Fluorite
    ไอออนขนาดใหญ่เป็นโครง FCC
    ไอออนขนาดเล็กบรรจุในช่องเตตระฮีดรอลครึ่งหนึ่งของทั้งหมด
    รูปร่างแบบทรงสี่หน้า
  coordination number = 4 : 4

## Slide 54
4.1 Zinc blende structure
  โครงสร้างแบบ CCP (ABAB…)
  เช่น CuF, CuCl, BeS, CdS
4.2 Wurtzite structure
  โครงสร้างแบบ HCP (ABCABC…)
  เช่น BeO, HgS, ZnO, NH4F

## Slide 55: ขีดจำกัดอัตราส่วนรัศมีของโครงสร้าง
เลขโคออร์ดิเนชัน | โครงสร้าง | r+ / r-
2 | linear |  0.154
3 | triangular | 0.154 – 0.255
4 | zinc blende | 0.255 – 0.414
4 | planar | 0.414 – 0.732
6 | NaCl | 0.414 – 0.732
8 | CsCl | > 0.732

## Slide 56: ความไม่สมบูรณ์ของผลึกแบบจุด
Frenkel defect ไอออนเลื่อนไปอยู่ในช่องว่าง เกิดกับสารประกอบที่มีไอออนลบขนาดใหญ่ แต่ไอออนบวกขนาดเล็ก และมีโครงสร้างแบบบรรจุไม่ชิด
2. Schottky defect ไอออนบวกและไอออนลบหายไปเกิดที่ว่างเป็นคู่ เกิดกับโครงผลึกแบบที่ cation อยู่ตามช่องว่างของ anion โดยส่วนใหญ่พบในผลึก alkaline halide เช่น NaCl
+
−
−
−
−
−
−
−
+
+
+
−
−
−
−
+
+
−
−
−
−
+
+
+
+
+
+
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
+
+

## Slide 57: ความไม่สมบูรณ์ของผลึกตามแนวแลตทิซ
Edge dislocation ความยาวแต่ละชั้นไม่เท่ากัน ทำให้ผลึกเบี้ยว
Screw dislocation แนวระนาบของอะตอมไม่อยู่ในแนวเดียวกัน

## Slide 58: แผนผังวัฏภาค (Phase diagram)
แผนผังวัฏภาค : แผนผังที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างสถานะของสารที่ความดันและอุณหภูมิต่างๆ
  จุดร่วมสาม (Tripple point): จุดสมดุลของทั้งสามสถานะ
  จุดวิกฤติ (Critical point): จุดสิ้น สุดเส้นสมดุลของเหลวและแก๊ส
  จุดเดือด ของแข็ง  ของเหลว
  จุดหลอมเหลว ไอ  ของเหลว
  จุดเดือดปกติ/จุดหลอมเหลวปกติ พิจารณาที่ความดันบรรยากาศ
1atm
Temperature
Pressure
TF
TB

## Slide 59: แผนผังวัฏภาค
แผนผังวัฏภาคของ CO2
แผนผังวัฏภาคของ H2O
เส้นแบ่งวัฏภาคของแข็ง-ของเหลว (solid-liquid line) ของน้ำเอนไปทางซ้าย แต่ของสารอื่นส่วนใหญ่เอนไปทางขวา ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของน้ำที่แปลกกว่าสารอื่นซึ่งของแข็งมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลว)
Temperature (C)
Temperature (C)
Pressure (atm)
5.1
-56.6
Solid
Liquid
Gas
Pressure (atm)
1.0
Solid
Liquid
Gas
Tf
Tb